ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке Участник может предложить металлизированную этикеточную бумагу с тиснением «лен» одну из следующих марок:

- марка «HWSVMP – WPS/ BASG/ 71 г/м2» фирмы-производителя Nong Bao Enterprise Co

- марка «Alukett SF/ 71 г/м2» фирмы-производителя Brigl&Bergmeister

- марка «Rotoflex H.W.S. Linen/ 71 г/м2» фирмы-производителя AR Metallizing

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели металлизированной этикеточной бумаги должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение для марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HWSVMP – WPS/ BASG/ 71 г/м2 | Alukett SF/ 71 г/м2 | Rotoflex H.W.S. Linen/ 71 г/м2 |
| 1 | Бумага листовая этикеточная влаго-,щелочеустойчивая металлизированная с тиснением «лен» массой 1 м2 71 г. формат 720х1020 мм | 25 тонн | Граммаж бкмаги, г/м2 , предельное отклонение, % | 71 ±3 | 71 ±3 | 71 ±3 |
|  |  |  | Толщина, мкм, предельное отклонение, % | 66 ±6 | 67 ±6 | 65 ±6 |
|  |  |  | Кобб60,оборотная сторона г/м2, предельное отклонение, г/м2 | 15 -3/+6 | 17 ±3 | 18 -4/+2 |
|  |  |  | Проникновение щелочи/ время смыва этикетки, сек | ≤120/ ≤160 | ≤80/ ≤130 | ― / ≤120 |
|  |  |  | Сопротивеление удлинению в сухом состоянии, MD/ CD, Н/15мм | ≥ 50 / ≥30 | ≥ 55 / ≥39 | ≥ 50 / ≥25 |
|  |  |  | Сопротивление удлинению во влажном состоянии MD/ CD | ≥18/ ― | ≥14/ ≥12 | ― / ≥10 |
|  |  |  | Щелочеустойчивость бумаги, мин. | ≥60 |  |  |
|  |  |  | Относительная влажность, % предельное отклонение, % | 45 ±5 | 50 ±5 | 50 ±5 |

- этикеточная металлизированная бумага с тиснением лен массой 1м2 71г, должна изготавливаться в листах, размером 72х102 см, предельные отклонения по сторонам листа не должны превышать ± 2 мм с учетом косины; обрез кромок листов бумаги должен быть ровным и чистым;

- бóльшая сторона листа должна совпадать с машинным направлением отлива бумаги;

- бумага должна быть влаго-,щелочеустойчивой;

- бумага должна обладать хорошим восприятием печатной краски, иметь прочную поверхность; на поверхности бумаги не допускаются дефекты нанесения тиснения, неравномерность и дефекты металлического покрытия, складки, морщины, волнистость, разрыв кромок, дырчатость;

- разная глубина тиснения бумаги в одной партии не допускаются;

- оборотная сторона должна быть матовая, пигментированная;

Упаковка и маркировка этикеточной металлизированной бумаги с тиснением Linen 71 г/м2» должна производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

-пачки должны быть завернуты в один слой водонепроницаемой проклеенной крафтбумаги, массой 1м2 не менее 90 гр.; концы упаковочного материала должны быть загнуты на торцы пачек и заклеены клеем или двухсторонним скотчем; не допускается деформация с образованием складок нижних и верхних листов в пачке;

- пачки укладываются на деревянный поддон, сверху на кипу кладут крышку из ДСП и обтягивают термоусадочной пленкой;

- углы пачек в кипе должны быть защищены прессованной небеленой крафтбумагой или гофрокартоном.

Допускается упаковывать бумагу без завертывания в пачки. При этом кипа бумаги должна быть разделена цветными бумажными прокладками на части, соответствующие количеству листов в пачках.

Маркировка бумаги:

На внешнюю упаковку кип наклеивают этикетку с транспортной маркировкой и маркировкой характеризующей упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждая пачка кипы должна иметь маркировочный ярлык со следующими данными: марка бумаги, граммаж, формат, количество листов, страна-изготовитель.