ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел конкурсной документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке Участник может предложить картон макулатурный мелованный с беленым оборотом марок «Hi-Q SI» 300-350 г/м2 производства «Hansol Paper Co.Ltd» (республика Корея) и «IVORY» производства «Hanchang Paper Co.Ltd» (республика Корея).

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели картона макулатурного мелованного с беленым оборотом должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование и значение показателей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса картона площадью 1м2 , г, предельное отклонение, % |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» |  |
|  | «Hi-Q SI – 350» |  |
|  | «IVORY – 300» | ± 5 |
|  | «IVORY – 330» |  |
|  | «IVORY – 350» |  |
| 2 | Толщина картона, мм, предельное отклонение, мм |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» | 0,385 ±0,02 |
|  | «Hi-Q SI – 350» | 0,455 ±0,02 |
|  | «IVORY – 300» | 0,390 ±0,02 |
|  | «IVORY – 330» | 0,450 ±0,02 |
|  | «IVORY – 350» | 0,490 ±0,02 |
| 3 | Гладкость по Бекку, со стороны мелованного слоя, сек |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» | ≥ 120 |
|  | «Hi-Q SI – 350» | ≥ 120 |
|  | «IVORY – 300» | ≥ 90 |
|  | «IVORY – 330» | ≥ 90 |
|  | «IVORY – 350» | ≥ 90 |
| 4 | Оптическая яркость верхнего слоя, % предельное отклонения, % |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» | 77 ±1 |
|  | «Hi-Q SI – 350» | 77 ±1 |
|  | «IVORY – 300» | 76 ±1 |
|  | «IVORY – 330» | 76 ±1 |
|  | «IVORY – 350» | 76 ±1 |
| 5 | Жесткость на изгиб по Таберу, MD/ CD, не менее |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» | 11,27 / 5,39 мН/м |
|  | «Hi-Q SI – 350» | 17,15 / 8,33 мН/м |
|  | «IVORY – 300» | 140 / 55 г·см |
|  | «IVORY – 330» | 190 / 90 г·см |
|  | «IVORY – 350» | 240 / 100 г·см |
| 6 | Влажность, %, абсолютная / относительная предельное отклонение, % |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» |  |
|  | «Hi-Q SI – 350» |  |
|  | «IVORY – 300» | 8±1 / 50 ±5 |
|  | «IVORY – 330» |  |
|  | «IVORY – 350» |  |
| 7 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхнего/ нижнего слоя (Кобб 3 минуты), г/ м2 , не более |  |
|  | «Hi-Q SI – 300» |  |
|  | «Hi-Q SI – 350» |  |
|  | «IVORY – 300» | 40 / 70 |
|  | «IVORY – 330» |  |
|  | «IVORY – 350» |  |
| 8 | Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/c |  |
|  | «Hi-Q SI SI – 300» |  |
|  | «Hi-Q SI – 350» |  |
|  | «IVORY – 300» | ≥ 2,2 |
|  | «IVORY – 330» |  |
|  | «IVORY – 350» |  |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- картон «Hi-Q SI» и «IVORY» должен изготавливаться в листах; размеры по длине и ширине, направление отлива устанавливаются по согласованию с Покупателем; допустимые отклонения по размерам листового картона при формате менее 1000 мм - ±0,5 мм, при формате более 1000 мм длины - ±0,05%; обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- картон должен изготавливаться в соответствии с техническим регламентом производителя и состоять из четырех слоев: двойное мелованное покрытие, беленая целлюлоза, макулатурная масса, беленая целлюлоза;

- картон должен быть предназначен для печати офсетным способом многокрасочной упаковки для продуктов питания и промышленных товаров;

- безопасность картона «Hi-Q SI» и «IVORY» должна быть подтверждена свидетельством о гос.регистрации;

- картон должен обладать хорошим восприятием краски и не должен пылить при печати;

- на поверхности верхней стороны картона не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя (неравномерность мелования: облачность, пятнистость), механические повреждения и посторонние механические включения в массу картона;

- технические показатели картона должны соответствовать значениям, указанным в таблице на каждую из следующих марок: «Hi-Q SI – 300», «Hi-Q SI – 350», «IVORY – 300», «IVORY – 330», «IVORY – 350»;

- упаковка и маркировка картона «Hi-Q SI» и «IVORY» должны производиться в соответствии с ГОСТ 7691 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в термоусадочную пленку (в одну кипу должен быть упакован картон одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокон); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой.