ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели картона листового макулатурного мелованного с небеленым оборотом должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон листовой макулатурный мелованный с небеленым оборотом марки HC/ SC массой 1м2 280 г, 300 г, 350 г, 400 г, 450 г. | 30 тонн | Масса 1м2, г, для картона массой, предельное отклонение, % |  |  |
|  |  |  | 280 |  | 280 ±3 |
|  |  |  | 300 |  | 300 ±3 |
|  |  |  | 350 |  | 350 ±3 |
|  |  |  | 400 |  | 400 ±3 |
|  |  |  | 450 |  | 450 ±3 |
|  |  |  | Толщина, мкм, для картона массой, предельное отклонение, мкм |  |  |
|  |  |  | 280 |  | 370 ±15 |
|  |  |  | 300 |  | 400 ±20 |
|  |  |  | 350 |  | 470 ±20 |
|  |  |  | 400 |  | 535 ±20 |
|  |  |  | 450 |  | 605 ±20 |
|  |  |  | Гладкость по Бекку, сек, для картона массой, |  |  |
|  |  |  | 280 |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | 350 |  | ≥ 100 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | Оптическая яркость верхнего слоя, %, для картона массой предельное отклонения, % |  |  |
|  |  |  | 280 |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | 350 |  | 76 ±1 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | Жесткость на изгиб по Таберу, г·см, MD/ CD, не менее, для картона массой, |  |  |
|  |  |  | 280 |  | 110 / 55 |
|  |  |  | 300 |  | 120 / 60 |
|  |  |  | 350 |  | 180 / 90 |
|  |  |  | 400 |  | 250 / 125 |
|  |  |  | 450 |  | 350 / 175 |
|  |  |  | Относительная влажность, %, для картона массой, предельное отклонение, % |  |  |
|  |  |  | 280 |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | 350 |  | 50 ±5 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/c, для картона массой, |  |  |
|  |  |  | 280 |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | 350 |  | ≥ 2,2 |
|  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- картон мелованный с небеленым оборотом должен изготавливаться в листах; размеры по длине и ширине, направление отлива устанавливаются по согласованию с Покупателем; допустимые отклонения по размерам листового картона при формате менее 1000 мм - ±0,5 мм, при формате более 1000 мм длины - ±0,05%; обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- картон должен изготавливаться в соответствии с техническим регламентом производителя методом многослойного формования: покровный слой должен изготавливаться из беленой целлюлозы с двойным мелованным покрытием, остальные слои – из макулатурной массы;

- картон должен быть предназначен для печати офсетным способом многокрасочной упаковки для продуктов питания и промышленных товаров;

- безопасность картона мелованного с небеленым оборотом должна быть подтверждена свидетельством о гос.регистрации;

- картон должен обладать хорошим восприятием краски и не должен пылить при печати;

- на поверхности верхней стороны картона не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя, механические повреждения и посторонние механические включения в массу картона;

- упаковка и маркировка картона мелованного с небеленым оборотом должны производиться в соответствии с ГОСТ 7691 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в термоусадочную пленку (в одну кипу должен быть упакован картон одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокон); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой.