ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, упаковке товара бумага мелованная глянцевая и матовая массой 1 м2 115 г, 130 г, 150 г, 170 г, 200 г, 250 г, 300 г, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- бумага мелованная глянцевая и матовая должна изготавливаться в листах формата 620х940 мм, 636х939 мм, 700х1000 мм, 720х1020 мм с предельным отклонением по размерам не более ±2 мм с учетом косины; бóльшая сторона листа должна совпадать с направлением отлива бумаги;

- бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь двухслойное, двухстороннее мелование;

- бумага мелованная должна обладать хорошим восприятием краски и не должна пылить при печати;

- на поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя (неравномерность мелования: полошение, пятнистость), механические повреждения;

- бумага не должна иметь разнооттеночности в одной партии;

- упаковка и маркировка мелованной бумаги должны производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в плотную пленку (в одну кипу должна быть упакована бумага одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокна); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой; углы пачек в кипе должны быть защищены прессованной крафт-бумагой;

- технические показатели бумаги должны соответствовать значениям, указанным в таблицах №1 (глянцевая бумага) и №2 (матовая бумага):

Таблица №1

| Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса бумаги площадью 1м2 , г | 115 ±4% | 130 ±4% | 150 ±4% | 170 ±4% | 200 ±4% | 250 ±4% | 300 ±4% |
| Толщина бумаги, мкм | 94 ± 5 | 104 ± 5 | 122 ± 9 | 141 ± 9 | 180 ± 9 | 231 ± 9 | 288 ± 9 |
| Пухлость, см3/г | 0,81 ± 5% | 0,81 ± 5% | 0,82 ± 5% | 0,83 ± 5% | 0,9 ± 5% | 0,92 ± 5% | 0,96 ± 5% |
| Шероховатость по PPS, мкм | 0,9 ± 0,5 | 0,9 ± 0,5 | 0,9 ± 0,5 | 0,9 ± 0,5 | 1,0 ± 0,5 | 1,0 ± 0,5 | 1,0 ± 0,5 |
| Оптическая яркость верхнего слоя, % | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 | 92 ± 2 |
| Белизна, % | 120 ± 3 | 120 ± 3 | 120 ± 3 | 120 ± 3 | 120 ± 3 | 120 ± 3 | 120 ± 3 |
| Глянец, % | 78 ± 5 | 79 ± 5 | 79 ± 5 | 79 ± 5 | 73 ± 5 | 73 ± 5 | 71± 5 |
| Влажность, % абсолютная | 4,8 ± 1 | 5,0 ± 1 | 5,0 ± 1 | 5,0 ± 1 | 5,2 ± 1 | 5,2 ± 1 | 5,2 ± 1 |
| относительная | 50 ± 5 |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

| Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса бумаги площадью 1м2 , г | 115 ±4% | 130 ±4% | 150 ±4% | 170 ±4% | 200 ±4% | 250 ±4% | 300 ±4% |
| Толщина бумаги, мкм | 105 ± 5 | 115 ± 5 | 142 ± 9 | 160 ± 9 | 197 ± 9 | 255 ± 9 | 313 ± 9 |
| Пухлость, см3/г | 0,9 ± 5% | 0,9 ± 5% | 0,92 ± 7% | 0,94 ± 7% | 0,97 ± 7% | 1,01 ± 7% | 1,03 ± 7% |
| Шероховатость по PPS, мкм | 1,6 ± 0,5 | 1,6± 0,5 | 1,6 ± 0,5 | 1,7 ± 0,5 | 1,8 ± 0,5 | 2,1 ± 0,5 | 2,2 ± 0,5 |
| Оптическая яркость верхнего слоя, % | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 |
| Белизна, % | 118 ± 3 | 118 ± 3 | 119 ± 3 | 119 ± 3 | 119 ± 3 | 118 ± 3 | 118 ± 3 |
| Глянец, % | 31 ± 3 | 31 ± 3 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 31± 5 |
| Влажность, % абсолютная | 4,9 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4,8 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 | 4,9 ± 0,2 |
| относительная | 50 ± 5 |  |  |  |  |  |  |

Общее количество бумаги мелованной глянцевой и матовой массой 1 м2 115 г, 130 г, 150 г, 170 г, 200 г, 250 г, 300 г, поставляемое по настоящей закупке составляет 50 тонн и выбирается Покупателем по заявкам.