ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бумага мелованная глянцевая массой 1м2 80 г формат 620х840 мм | 60 тонн | Граммаж бумаги, г/м2 , | предельное отклонение, % 80 ± 5 |
|  |  |  | Толщина, мкм, | предельное отклонение, % 65 ± 5 |
|  |  |  | Пухлость см3/ г, | 0,81 |
|  |  |  | Глянец 75º, %, | предельное отклонение, % 74 ±5 |
|  |  |  | Шероховатость, μм, | предельное отклонение, μм, 0,9 ±0,5 |
|  |  |  | Яркость, %, | предельное отклонение, % 88 ± 3 |
|  |  |  | Цветовые характеристики в системе CIE Lab | предельное цветовое различие L =95, a = 0, b = -2 ∆E ≤ 2,3. |
|  |  |  | Непрозрачность, %, | ≥ 88 |
|  |  |  | Стойкость поверхности к выщипыванию, м/с | ≥ 1,45 |
|  |  |  | Относительная влажность, % | предельное отклонение, % 45 ± 5 |

Требования к качеству мелованной глянцевой бумаги, изготовленной в соответствии с заявленными требованиями: бумага должна изготавливаться в листах, размеры по длине и ширине устанавливаются по согласованию с покупателем, предельные отклонения по сторонам листа не должны превышать ± 2 мм с учетом косины.

Показатели качества бумаги должны соответствовать нормам, указанным  выше.

Бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь двухслойное, двухстороннее мелование. Обрез кромок листов бумаги должен быть ровным и чистым. Бόльшая  сторона листа бумаги должна совпадать с направлением отлива бумаги. На поверхности бумаги не допустимы дефекты нанесения мелованного слоя, складки, морщины, дырчатость, залощенность, отрыв мелованного слоя, коробление. Бумага не должна иметь разнооттеночности в одной партии.

Упаковка и маркировка мелованной глянцевой бумаги производится в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50 листам;

- пачки должны быть завернуты в один слой водонепроницаемой проклеенной крафтбумаги, массой 1м2 не менее 90 гр.; концы упаковочного материала должны быть загнуты на торцы пачек и заклеены клеем;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в одну кипу и упакован в плотный полиэтилен; углы пачек в кипе должны быть защищены прессованной небеленой крафтбумагой.

Маркировка бумаги:

На внешнюю упаковку кип наклеивают этикетку с транспортной маркировкой и маркировкой характеризующей упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждая пачка кипы должна иметь маркировочный ярлык со следующими данными: марка бумаги, граммаж, формат, количество листов.