ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара,  требования к размерам и упаковке, цифровых фотополимерных жестких пластин для термального формного процесса:

1. Технические характеристики пластин должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровые фотополимерные жесткие пластины DuPont™ Cyrel® DFH для термального формного процесса (или эквивалент) ф.900х1200 мм | 800 м2 | Толщина, мм | 1,14 мм |
|  |  |  | Жесткость (экспонированной пластины), ШорА | 75 ±2º |
|  |  |  | Воспроизведение градаций, % | 1 – 98% (175 lpi) |
|  |  |  | Минимальная толщина линии, мм | 0,050 |
|  |  |  | Минимальный диаметр точки, мм | 0,127 |
|  |  |  | Глубина рельефа, мм | 0,55 |

2. Цифровые фотополимерные жесткие пластины, обрабатываемые в термальном процессоре Cyrel® FAST, должны изготавливаться размером 900 мм х 1200 мм х 1,14 мм. Срок годности пластин должен быть не менее 6 месяцев на момент отгрузки.

3. Цифровые фотополимерные жесткие пластины для термального формного процесса, должны быть изготовлены в соответствии со стандартом фирмы-изготовителя DuPont и представлять собой эластомерную композицию, из четырёх слоев:

- полиэфирной основы (подложки), обладающей размерной стабильностью;

- твердого светочувствительного фотополимерного слоя;

- «масочного слоя»;

- защитного покрывного листа из материала Mylar®, который снимается непосредственно перед началом работы с пластиной.

4. Цифровые фотополимерные жесткие пластины, должны быть применимы для печати высококачественных растровых, штриховых и плашечных работ флексографским способом печати. Платины должны обеспечивать максимальный переход краски, высокое разрешение и низкое растискивание,  чистый и чёткий рельеф изображения, чёткое воспроизведение текста и выворотов. Пластины должны быть совместимы с красками, закрепляющимися под действием ультрафиолетового излучения и спирто- и водо- разбавляемыми красками, а также с очищающими растворами.

5. На пластинах не допускаются пятна, вмятины, механические повреждения в виде наколов, насечек, заусенцев, потертостей, дефекты фотополимерного слоя.

Упаковка и маркировка.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта и производиться с учетом следующего: пластины должны быть упакованы в пачки по 12 штук, с разделением по всей поверхности прокладками из вспененного полиэтилена; пачки должны быть уложены в пакет из картона толщиной не менее 0,4 мм, с влагостойким покрытием и коробку из гофрокартона; сформированный из коробок транспортный пакет на деревянном поддоне должен быть закреплен металлической или пластиковой лентой.

Маркировка пластин.

Каждая коробка должна иметь маркировочный ярлык со следующими данными: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; наименование и тип пластин; страну происхождения; манипуляционные знаки; формат пластин; количество пластин; номер пачки; номер паллеты; дату выработки.