ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности, самоклеющейся термобумаги:

1. Технические показатели самоклеющейся бумаги с защитным покрытием термочувствительного слоя должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термобумага рулонная самоклеящаяся с защитным покрытием Fasson THERMAL 200HDPLUS-S2045N-BG40 Brown (или эквивалент) | 55000 м2 | Структура материала (4 слоя): |  |
|  |  |  | 1. лицевой материал: | (класс TOP) не содержащая древесную массу белая бумага с термочувствительным покрытием с лицевой и тыльной стороны, с хорошей влагостойкостью, стойкостью к жирам, маслам, спиртосодержащим веществам; |
|  |  |  | 2. клеевой слой: | прозрачный, на основе каучука клей общего назначения; |
|  |  |  | 3. покрытие защитной бумаги: | антиадгезионное; |
|  |  |  | 4. защитная бумага: | коричневая, суперкаландрированная бумага с глазированной поверхностью |
|  |  |  | Общий граммаж, г/м2 предельное отклонение, г/м2 | 152 ±10 |
|  |  |  | Общая толщина, мкм предельное отклонение, мкм | 134,5 ±11,5 |
|  |  |  | Граммаж лицевой стороны, г/м2 предельное отклонение, г/м2 | 75 ±5 |
|  |  |  | Толщина лицевой стороны, мкм предельное отклонение, мкм | 76 ±7 |
|  |  |  | Прозрачность защитной бумаги, % | ≥ 49 |
|  |  |  | Сила сцепления (90 градусов), N/m | ≥ 400 |
|  |  |  | или |  |
|  |  |  | Адгезия при отрыве (стекло через 20 мин), N/25mm | ≥ 7 |
|  |  |  | Минимальная температура этикетирования/ диапазон применения, ºС | 0 / от –40 до +50 |
|  |  |  | Количество склеек в рулоне, не более, | 1 |

2. Термобумага должна изготавливаться в рулонах, размеры по ширине, диаметру рулонов самоклеющейся термобумаги устанавливаются по согласованию с Покупателем. Максимальная ширина рулона должна быть не более 410 мм, предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать ± 0,5 %. Диаметр рулона не должен быть более 900 мм.

3. Намотка самоклеющейся термобумаги в рулоны  должна производиться на прочные бумажные гильзы, изготовленные из бумаги на основе сульфатной целлюлозы со спиральной навивкой. Гильзы должны сохранять цилиндрическую форму до конца размотки всего рулона. Торцы гильз должны быть ровными и не должны расслаиваться. Длина гильз должна соответствовать ширине наматываемого полотна бумаги с предельными отклонениями ± 2 мм. Внутренний диаметр гильз должен равняться 76 мм.

4.Обрез кромок самоклеющейся термобумаги должен быть ровным и чистым без разрывов, намотка бумаги должна быть плотной, равномерной по всей ширине рулона, торцы рулонов должны быть ровными. В рулоне не допускается склеивание слоев термобумаги, складки, морщины, залощенность, пятна, дырчатость, механические повреждения. Конец полотна термобумаги должен быть закреплен на поверхность рулона липкой лентой. Концы полотна термобумаги в местах обрыва должны быть прочно склеены липкой лентой со стороны лицевого материала и защитной бумаги. Ширина cклейки должна быть по всей ширине рулона. Места склейки не должны вызывать склеивания соседних слоев  и должны быть отмечены цветными сигналами, видимыми с торца рулона после снятия с него упаковки.

5. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность самоклеющейся термобумаги при транспортировке всеми видами транспорта и производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с  учетом следующего: рулоны должны упаковываться не менее чем в два слоя полиэтиленовой пленкой. Все слои полиэтиленовой пленки должны быть загнуты на торцы рулона не менее чем на 200 мм. Упакованные рулоны устанавливаются торцевой поверхностью на деревянные поддоны и обтягиваются термоусадочной пленкой. Верхняя часть паллеты закрывается крышкой. Сформированный транспортный пакет на деревянном поддоне должен быть закреплен металлической или пластиковой лентой.

Маркировка самоклеющейся термобумаги: на боковую поверхность рулона наклеивают маркировочный ярлык, характеризующий упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждый рулон должен иметь маркировочный ярлык со следующими данными: наименование бумаги, наименование получателя, ширина рулона, количество погонных метров в рулоне, наличие и количество склеек в рулоне, дата выработки.

Ярлык с транспортной маркировкой, наклеенный на транспортный пакет,  должен содержать следующие данные: наименование и адрес получателя; наименование и адрес предприятия-изготовителя; количество рулонов, ширина рулонов, количество метров в рулонах, порядковый номер паллеты, дата комплектовки транспортного пакета.