ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности, краски для флексографской печати с УФ закреплением:

- технические показатели краски для флексографской печати с УФ закреплением должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краски для флексографской печати с УФ закреплением серии «Flexocure ForceTM» производства фирмы «Flint Group» (или эквивалент) | 3000 кг | Вязкость, Па·с, в пределах, |  |
|  |  |  | UFO 50082-408 (Process cyan) | 0,4 – 0,7 |
|  |  |  | UFO 30082-408 (Process magenta) | 0,8 – 1,00 |
|  |  |  | UFO 10082-408 (Process yellow) | 0,7 – 0,9 |
|  |  |  | UFO 80082-408 (Process black) | 0,65 – 0,85 |
|  |  |  | UFO 30001-408 (Warm red) | 0,6 – 0,8 |
|  |  |  | UFO 30002-408 (Rubine red) | 0,7 – 0,9 |
|  |  |  | UFO 30003-408 (Rodamin) | 0,6 – 0,8 |
|  |  |  | UFO 60051-408 (Зеленый 061) | 0,5 – 0,7 |
|  |  |  | UFO 10031-408 (Yellow) | 0,6 – 0,8 |
|  |  |  | UFO 00119-408 (Transparent white) | 0,65 – 0,85 |
|  |  |  | Масса красочной пленки, г/м2 , (нанесение на приборе IGT), в пределах, |  |
|  |  |  | UFO 50082-408 (Process cyan) | 1,45 – 1,55 |
|  |  |  | UFO 30082-408 (Process magenta) | 1,45 – 1,55 |
|  |  |  | UFO 10082-408 (Process yellow) | 1,45 – 1,55 |
|  |  |  | UFO 80082-408 (Process black) | 1,45 – 1,55 |
|  |  |  | UFO 30001-408 (Warm red) | 1,75 – 1,85 |
|  |  |  | UFO 30002-408 (Rubine red) | 1,75 – 1,85 |
|  |  |  | UFO 30003-408 (Rodamin) | 1,75 – 1,85 |
|  |  |  | UFO 60051-408 (Зеленый 061) | 1,75 – 1,85 |
|  |  |  | UFO 10031-408 (Yellow) | 1,75 – 1,85 |
|  |  |  | UFO 00119-408 (Transparent white) | 1,45 – 1,55 |
|  |  |  | Соответствие цвета ∆Е, в пределах, |  |
|  |  |  | UFO 50082-408 (Process cyan) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 30082-408 (Process magenta) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 10082-408 (Process yellow) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 80082-408 (Process black) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 30001-408 (Warm red) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 30002-408 (Rubine red) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 30003-408 (Rodamin) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 60051-408 (Зеленый 061) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 10031-408 (Yellow) | 0 – 1 |
|  |  |  | UFO 00119-408 (Transparent white) | ― |
|  |  |  | Насыщенность цвета, %, в пределах, |  |
|  |  |  | UFO 50082-408 (Process cyan) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 30082-408 (Process magenta) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 10082-408 (Process yellow) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 80082-408 (Process black) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 30001-408 (Warm red) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 30002-408 (Rubine red) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 30003-408 (Rodamin) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 60051-408 (Зеленый 061) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 10031-408 (Yellow) | 50 – 150 |
|  |  |  | UFO 00119-408 (Transparent white) | ― |
|  |  |  | Светостойкость, (синяя шерстяная шкала), в пределах, |  |
|  |  |  | UFO 50082-408 (Process cyan) | 7 – 8 |
|  |  |  | UFO 30082-408 (Process magenta) | 3 – 4 |
|  |  |  | UFO 10082-408 (Process yellow) | 5 – 6 |
|  |  |  | UFO 80082-408 (Process black) | 7 – 8 |
|  |  |  | UFO 30001-408 (Warm red) | 5 – 6 |
|  |  |  | UFO 30002-408 (Rubine red) | 3 – 4 |
|  |  |  | UFO 30003-408 (Rhodamine red) | 2 – 3 |
|  |  |  | UFO 60051-408 (Зеленый 061) | 7 – 8 |
|  |  |  | UFO 10031-408 (Yellow) | 5 – 6 |
|  |  |  | UFO 00119-408 (Transparent white) | ― |

- флексографская краска с УФ закреплением должна быть пригодна для печати на гибридных серво машинах Gallus EM/ 410 S, со скоростью до 120 м/мин. и мощностью ламп до 10 кВт.

- флексографская краска должна быстро и прочно закрепляться на поверхности запечатываемого материала под воздействием ультрафиолетовых излучений;

- краска с УФ закреплением должна обладать улучшенными адгезионными свойствами при работе с самоклеящимися материалами, включая: бумаги литого и машинного мелования, немелованные бумаги, термобумаги, полипропилен с покрытием и без, полиэтилен (РЕ) с покрытием и без, BOPP.

- краска с УФ закреплением должна обладать высокой стойкостью к истиранию, механическим воздействиям, иметь высокую устойчивость к растворителям и к химическим веществам;

-  флексографская УФ краска должна обладать повышенной насыщенностью и высокой степенью глянца, иметь оптимальную вязкость и растекание;

- краска с УФ закреплением должна иметь стабильные свойства между партиями и внутри одной партии;

- краска с УФ закреплением не должна содержать компонентов, запрещенных перечнем EuPIA.

- краска с УФ закреплением должна поставляться в пластмассвых банках по 6 кг. в готовом к использованию виде и не требовать предварительного разведения растворителями;

- гарантийный срок хранения должен составлять не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке.

- банки с краской должны быть упакованы в коробки из гофрокартона, из которых формируется транспортный пакет, упакованный в стрейч-пленку и закрепленный на поддоне;

- каждая коробка и каждая банка должна иметь маркировочный ярлык со следующей информацией: наименование и цвет краски, вес, завод-производитель или его товарный знак, номер партии и дата изготовления;

- в одной поставке должно быть не более двух партий краски одного цвета;

- гарантийный срок хранения на момент отгрузки должен составлять не менее 5 месяцев.