ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, краски для листовой офсетной печати с ИК-сушкой:

- технические показатели краски для листовой офсетной печати с ИК-сушкой должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение для красок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C (PKT – 5) | M (PKT – 1) | Y (PKT – 3) | K (PKT – 8) |
| 1 | Краски для листовой офсетной печати с ИК-сушкой «Plus KleenTec SW» производства «Daihan ink Co.Ltd» Южная Корея (или эквивалент) | 2000 кг | Текучесть (дуктильность), мм/ 60сек., в пределах | 28 – 34 | 29 – 35 | 31 – 38 | 29 – 36 |
|  |  |  | Липкость (по ink-O-Metep 400 об/ мин. при 32º С), единица липкости, в пределах | 8,2 – 8,5 | 7,2 – 7,5 | 5,7 – 6,5 | 6,7 – 7,0 |
|  |  |  | Время закрепления краски первоначальное / окончательное, мин, не более | 5 / 450 | 6 / 450 | 5 / 450 | 5 / 450 |
|  |  |  | Стойкость к истиранию (Rub Tester), баллы, не менее | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 4,0 |
|  |  |  | Глянец (Gloss Meter, под углом 60º), %, предельное отклонение, % | 50 ±3 | 70 ±3 | 64 ±4 | 70 ±5 |

- офсетная краска для листовой печати с ИК-сушкой должна быть предназначена для печати высокохудожественных изданий, рекламной, этикеточной и упаковочной продукции на листовых печатных машинах, со скоростью 12 тысяч оборотов в час;

- цветовые характеристики триадных красок должны соответствовать ISO 2846-1;

- краски должны быть совместимы со спиртовым увлажняющим раствором для листовой печати (рН = 4,8 – 5,2, электропроводность 800 – 1400 µs/см, содержание ИПС 10 – 15%);

- краски должны быстро выходить на баланс «краска – вода» и обладать высокой стабильностью;

- краски должны обладать высокой яркостью и интенсивностью, стойкостью к истиранию;

- краски не должны отмарывать в стопе;

- офсетная краска должна иметь стабильные свойства между партиями и внутри одной партии;

- краска должна поставляться в металлических банках с вакуумной упаковкой по 1 или 5  кг в готовом к использованию виде и не требовать дополнительного введения вспомогательных средств; банки с краской должны быть упакованы в коробки из гофрокартона, из которых формируется транспортный пакет упакованный в стрейч-пленку и закрепленный на поддоне;

- каждая упаковочная единица должна иметь маркировочный ярлык со следующей информацией: наименование и цвет краски, вес, завод-производитель, номер партии и дата изготовления;

- в одной поставке должно быть не более двух партий краски одного цвета;

- гарантийный срок хранения на момент отгрузки должен составлять не менее 6 месяцев.