ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности самоклеющейся термобумаги:

1. Технические показатели самоклеющейся бумаги с защитным покрытием термочувствительного слоя должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термобумага рулонная самоклеящаяся с защитным покрытием Arconvert TER ST 80/ GLAR 63/ PX1 (или эквивалент) | 75 000 м2 | Структура материала (4 слоя): |  |
|  |  |  | 1. лицевой материал: | белая чистоцеллюлозная бумага с защитным покрытием (Semi-Top) термочувствительного слоя с хорошей влагостойкостью, стойкостью к жирам, маслам, спиртсодержащим веществам; |
|  |  |  | 2. клеевой слой: | усиленный, модифицированный прозрачный акриловый клей на основе водной эмульсии; |
|  |  |  | 3. покрытие защитной бумаги: | антиадгезионное |
|  |  |  | 4. защитная бумага: | желтая, суперкаландрированная бумага одностороннего силиконизирования. |
|  |  |  | Граммаж лицевой стороны, г/м2 | предельное отклонение, % 76 ±10 |
|  |  |  | Толщина лицевой стороны, мкм | предельное отклонение, % 79 ±10 |
|  |  |  | Белизна лицевой стороны, % | предельное отклонение, % 75 ±5 |
|  |  |  | Непрозрачность лицевой стороны, % | предельное отклонение, % 90 ±10 |
|  |  |  | Прочность на разрыв лицевой стороны MD/ CD (кг/15мм) | 5,5 / 2,5 |
|  |  |  | Прочность на разрыв защитной бумаги MD/ CD (кг/15мм) | 5,3 / 2,1 |
|  |  |  | Сила сцепления, час | ≥ 2 |
|  |  |  | Минимальная температура этикетирования/ диапазон применения, ºС | +5/ от -20 до +80 |
|  |  |  | Количество склеек в рулоне | ≤ 1 |

2. Термобумага должна изготавливаться в рулонах, размеры по ширине, диаметру рулонов самоклеющейся термобумаги устанавливаются по согласованию с покупателем. Максимальная ширина рулона должна быть не более 410 мм, предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать ± 0,5 %. Диаметр рулона не должен быть более 900 мм.

3. Намотка самоклеющейся термобумаги в рулоны  должна производиться на прочные бумажные гильзы, изготовленные из бумаги на основе сульфатной целлюлозы. Гильзы должны сохранять цилиндрическую форму до конца размотки всего рулона. Торцы гильз должны быть ровными и не должны расслаиваться. Длина гильз должна соответствовать ширине наматываемого полотна бумаги с предельными отклонениями ± 2 мм. Внутренний диаметр гильз должен равняться 76 мм.

4. Обрез кромок самоклеющейся термобумаги должен быть ровным и чистым без разрывов, намотка бумаги должна быть плотной, равномерной по всей ширине рулона, торцы рулонов должны быть ровными. В рулоне не допускается склеивание слоев термобумаги, складки, морщины, залощенность, пятна, дырчатость, механические повреждения. Конец полотна термобумаги должен быть закреплен на поверхность рулона липкой лентой. Концы полотна термобумаги в местах обрыва должны быть прочно склеены липкой лентой со стороны лицевого материала и защитной бумаги. Ширина cклейки должна быть по всей ширине рулона. Места склейки не должны вызывать склеивания соседних слоев  и должны быть отмечены цветными сигналами, видимыми с торца рулона после снятия с него упаковки.

5. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность самоклеющейся термобумаги при транспортировке всеми видами транспорта и производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с  учетом следующего: рулоны должны упаковываться не менее чем в два слоя полиэтиленовой пленкой. Все слои полиэтиленовой пленки должны быть загнуты на торцы рулона не менее чем на 200 мм. Упакованные рулоны устанавливаются торцевой поверхностью на деревянные поддоны и обтягиваются термоусадочной пленкой. Верхняя часть паллеты закрывается крышкой. Сформированный транспортный пакет на деревянном поддоне должен быть закреплен металлической или пластиковой лентой.

Маркировка самоклеющейся термобумаги: на боковую поверхность рулона наклеивают маркировочный ярлык, характеризующий упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждый рулон должен иметь маркировочный ярлык со следующими данными: наименование бумаги, наименование получателя, ширина рулона, количество погонных метров в рулоне, наличие и количество склеек в рулоне, дата выработки.

Ярлык с транспортной маркировкой, наклеенный на транспортный пакет,  должен содержать следующие данные: наименование и адрес получателя; наименование и адрес предприятия-изготовителя; количество рулонов, ширина рулонов, количество метров в рулонах, порядковый номер паллеты, дата комплектовки транспортного пакета.