ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Картон хром-эрзац макулатурный марок «Ладога – 370», «Ладога – 420» должен изготавливаться в соответствии с ТУ 5453 – 010 – 04766354 – 2006.

Требования к качеству: картон должен изготавливаться в листах, размеры по длине и ширине, и направление отлива устанавливаются по согласованию с Покупателем. Допускаемые отклонения по размерам листового картона при формате менее 1000 мм длины – ± 0,5 мм, при формате более 1000 мм длины – ± 0,05 %. Абсолютная косина листов картона не должна превышать 0,5 мм. Допустимое отклонение плоскостности картона должно быть не более 5 мм.

Картон должен изготавливаться в соответствии с технологическим регламентом методом многослойного формования: покровный слой должен изготавливаться из беленой целлюлозы, остальные слои – из макулатурной массы. Картон должен поставляться с обрезными кромками. Обрез кромок должен быть ровным и чистым. По согласованию с Покупателем картон может изготавливаться без обрезных кромок.

Упаковка картона «Ладога» выполняется по ГОСТ 7691 с учетом следующего: листовой картон укладывают на поддоны, обтягивают термоусадочной пленкой. Сверху на кипу картона кладут щит и затягивают стальной упаковочной лентой размером не менее 0,5х16 мм. В одну кипу должен быть упакован картон одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокна

Маркировка картона идущего на упаковку пищевых продуктов выполняется по ГОСТ 7691 и должна содержать букву «П».

Показатели качества картона «Ладога – 370», «Ладога – 420» должны соответствовать нормам ТУ 5453 – 010 – 04766354 – 2006:

| № п/п | Наименование показателей по ТУ 5453 – 010 – 04766354 – 2006 |
| --- | --- |
| 1 | Масса картона площадью 1м2 , г, предельное отклонение, % «Ладога» 370, 420 ± 3% |
| 2 | Толщина картона, мм, предельное отклонение, % «Ладога – 370» 0,56 ±5%, «Ладога – 420» 0,65 ±5% |
| 3 | Энергия связей по «Bond Scott Testers», Дж/м2 не менее «Ладога – 370, 420» 130 |
| 4 | Жесткость при статическом изгибе, H·см, угол 15º предельное отклонение, % «Ладога – 370» в машинном направлении 2,30 ±15, в поперечном направлении 0,92 ±15. «Ладога – 420» в машинном направлении 3,48 ±15, в поперечном направлении 1,39 ±15 |
| 5 | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60, г/м2): - со стороны покровного слоя «Ладога – 370» ≤ 50, «Ладога – 420» ≤ 50. - со стороны нижнего слоя «Ладога – 370» ≤ 60, «Ладога – 420» ≤ 60. |
| 6 | Белизна со стороны покровного слоя предельное отклонение, % «Ладога – 370» 82 ±2, «Ладога – 420» 82 ±2. |
| 7 | Влажность, % предельное отклонение, % «Ладога – 370» 8,0 ±1, «Ладога – 420» 8,0 ±1. |