ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел конкурсной документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке Участник может предложить бумагу этикеточную глянцевую невлагостойкую массой 1 м2 80 г одну из следующих марок:

- марка «Neo Label SE» производства Moorim Paper EOR Co. Ltd (Ю.Корея)

- марка «Power Plus Label» производства ArtOne Paper (Ю. Корея)

- Качественные характеристики товара бумаги этикеточной глянцевой невлагостойкой массой 1 м2 80 г  марки «Neo Label SE» производства Moorim Paper EOR Co. Ltd (Ю. Корея):

| № п/п | Наименование и значение показателей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Граммаж бумаги, г/м2, предельное отклонение, % |  |
|  |  | 80 ±4 |
| 2 | Толщина, мкм, предельное отклонение, мкм |  |
|  |  | 70 ±3 |
| 3 | Шероховатость, мкм, предельное отклонение, мкм |  |
|  |  | 1,0 ±0,3 |
| 4 | Гляцец, %, предельное отклонение, % |  |
|  |  | 75 ±3 |
| 5 | Непрозрачность в сухом состоянии, %, не менее, |  |
|  |  | 91 |
| 6 | Относительная влажность, % предельное отклонение, % |  |
|  |  | 50 ±5 |
| 7 | Оптическая яркость, %, предельное отклонение, %, |  |
|  |  | 88 ±2 |

- Качественные характеристики товара бумаги этикеточной глянцевой невлагостойкой массой 1 м2 80 г  марки «Power Plus Label» производства ArtOne Paper (Ю. Корея):

| № п/п | Наименование и значение показателей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Граммаж бумаги, г/м2, предельное отклонение, % |  |
|  |  | 80 ±3 |
| 2 | Толщина, мкм, предельное отклонение, мкм |  |
|  |  | 71 ±3 |
| 3 | Шероховатость, мкм, предельное отклонение, мкм |  |
|  |  | 1,2 ±0,5 |
| 4 | Глянец, %, предельное отклонение, %, |  |
|  |  | 70 ±5 |
| 5 | Непрозрачность в сухом состоянии, %, не менее, |  |
|  |  | 87 |
| 6 | Абсолютная влажность, % предельное отклонение, % |  |
|  |  | 4,8 ±1 |
| 7 | Оптическая яркость, %, предельное отклонение, %, |  |
|  |  | 85 ±3 |

Требования к качеству этикеточной бумаги массой 1м2  80г, изготовленной в соответствии с заявленными показателями: бумага должна изготавливаться в листах, размеры по длине и ширине, направление волокна устанавливаются по согласованию с Покупателем, предельные отклонения по сторонам листа не должны превышать ± 2 мм с учетом косины.

Показатели качества бумаги должны соответствовать нормам, указанным выше.

Бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь одностороннее двойное мелование.

Обрез кромок листов бумаги должен быть ровным и чистым. Бумага должна обладать хорошим восприятием печатной краски, иметь прочную поверхность и не должна пылить при печати. На поверхности бумаги не допустимы дефекты нанесения мелованного слоя, складки, морщины, волнистость, разрыв кромок, дырчатость, заметная разнооттеночность в одной партии.

Упаковка и маркировка этикеточной бумаги 80 г/м2 должна производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть равным 500 листам, либо кратным 50;

-пачки должны быть завернуты в один слой водонепроницаемой проклеенной крафтбумаги, массой 1м2 не менее 90 гр.; концы упаковочного материала должны быть загнуты на торцы пачек и заклеены клеем или двухсторонним скотчем; не допускается деформация с образованием складок нижних и верхних листов в пачке;

- пачки укладываются на деревянный поддон, сверху на кипу кладут крышку из ДСП и обтягивают термоусадочной пленкой.

Маркировка бумаги:

На внешнюю упаковку кип наклеивают этикетку с транспортной маркировкой и маркировкой характеризующей упакованную продукцию, маркировка должна содержать данные в соответствии с ГОСТ 1641. Каждая пачка кипы должна иметь маркировочный ярлык со следующими данными: марка бумаги, граммаж, формат, количество листов, страна-изготовитель.