ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел конкурсной документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке может быть предложен картон листовой макулатурный мелованный с беленым оборотом, прошедший производственные испытания в ОАО «ИПК «Дальпресс».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели картона макулатурного мелованного с беленым оборотом должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон макулатурный мелованный с беленым оборотом марки «IVORY» производства «Hanchang Paper Co.Ltd» (республика Корея). массой 1 м2 330 г. ф. 825х690 мм | 15 тонн | Масса картона площадью 1м2 , г, предельное отклонение, % | 330 ± 5 |
|  |  |  | Толщина, мкм, предельное отклонение, мкм | 420 ±0,15 |
|  |  |  | Гладкость по Бекку, со стороны мелованного слоя, сек | ≥ 90 |
|  |  |  | Оптическая яркость верхнего слоя, % предельное отклонения, % | 87 ±1 |
|  |  |  | Жесткость на изгиб по Таберу, MD/ CD, не менее | 170 / 75 г·см |
|  |  |  | Влажность, %, абсолютная / относительная предельное отклонение, % | 8±1 / 50 ±5 |
|  |  |  | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхнего/ нижнего слоя (Кобб 3 минуты), г/ м2 , не более | 50 ±15 |
|  |  |  | Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/c | ≥ 2,2 |

- картон должен изготавливаться в листах; размеры по длине и ширине, направление отлива устанавливаются по согласованию с Покупателем; допустимые отклонения по размерам листового картона при формате менее 1000 мм - ±0,5 мм, при формате более 1000 мм длины - ±0,05%; обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- картон должен изготавливаться в соответствии с техническим регламентом производителя и состоять из четырех слоев: двойное мелованное покрытие, беленая целлюлоза, макулатурная масса, беленая целлюлоза;

- картон должен быть предназначен для печати офсетным способом многокрасочной упаковки для продуктов питания и промышленных товаров;

- безопасность картона должна быть подтверждена свидетельством о гос.регистрации;

- картон должен обладать хорошим восприятием краски и не должен пылить при печати;

- на поверхности верхней стороны картона не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя (неравномерность мелования: облачность, пятнистость), механические повреждения и посторонние механические включения в массу картона;

- технические показатели картона должны соответствовать значениям, указанным в таблице;

- упаковка и маркировка картона должна производиться в соответствии с ГОСТ 7691 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в термоусадочную пленку (в одну кипу должен быть упакован картон одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокон); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой.