ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели картона должны соответствовать значениям, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картон листовой макулатурный мелованный с белым оборотом марки «Multicolor Belvedere MCB /GT2» массой 1м2 280 г. ф.700х1000 мм; | 9 тонн | Масса 1м2, г, предельное отклонение, % | 280 ±2 | 320 ±2 |
|  |  |  | Толщина, мкм, предельное отклонение, % | 380±5 | 435 ±5 |
|  |  |  | Пухлость, см3/г, предельное отклонение, % | 1,36 ±5 |  |
|  |  |  | Белизна лицевой стороны/ оборотной стороны, %, предельное отклонение, % | 82 ±1 / 68 ±2 |  |
|  |  |  | Жесткость на изгиб по Таберу 15, H/см, MD/ CD, предельное отклонение -15% | 10,8 / 4,9 | 16,2 / 6,8 |
|  | массой 1м2 320 г. ф.825х690 мм. | 15 тонн |  |  |  |
|  |  |  | Относительная влажность %, предельное отклонение, % | 50 ±5 |  |

- картон должен изготавливаться в листах; размеры по длине и ширине, направление отлива устанавливаются по согласованию с Покупателем; допустимые отклонения по размерам листового картона при формате менее 1000 мм - ±0,5 мм, при формате более 1000 мм длины - ±0,05%; обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- картон должен изготавливаться в соответствии с техническим регламентом производителя: лицевая сторона должна иметь трехкратное мелование, оборот – однократное беленое мелование;

- картон должен быть предназначен для печати офсетным способом многокрасочной упаковки для продуктов питания и промышленных товаров;

- безопасность картона целлюлозного мелованного должна быть подтверждена декларацией о соответствии;

- картон должен обладать хорошим восприятием краски и не должен пылить при печати;

- на поверхности картона не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя, механические повреждения и посторонние механические включения в массу картона;

- упаковка и маркировка картона целлюлозного мелованного должна производиться в соответствии с ГОСТ 7691 с учетом следующего:

- количество листов в пачке должно быть кратным 50;

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в термоусадочную пленку (в одну кипу должен быть упакован картон одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокон); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой.

Допускается упаковывать картон без завертывания в пачки. При этом кипа картона должна быть разделена цветными бумажными прокладками на части соответствующие количеству листов в пачке.