ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

К поставке может быть предложен Пергамент растительный пищевой прошедший производственные испытания в ОАО «ИПК «Дальпресс».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели пергамента растительного пищевого марки «А» массой 1 м2 64 г должны соответствовать значениям ГОСТ 1341, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пергамент растительный пищевой марки «А» массой 1 м2 64 г производства «Троицкая бумажная фабрика» | масса пергамента площадью 1м2, г предельное отклонение, г | 64 ±4 |
|  |  | разрывная длина, м, не менее, |  |
|  |  | - в машинном направлении/ | 6000 |
|  |  | - в поперечном направлении | 3000 |
|  |  | относительное сопротивление продавливанию, кПа, не менее, |  |
|  |  | - сухого/ | 270 |
|  |  | - влажного | 110 |
|  |  | жиропроницаемость, число сквозных отверстий на 1 м2 , не более, |  |
|  |  | - размерам менее 0,1 мм | 50 |
|  |  | - размерам более 0,1 мм | не допускаются |
|  |  | pH водной вытяжки | 5,5 – 8,0 |
|  |  | белизна, %, не менее | 70 |
|  |  | влажность, % предельное отклонение % | 8 ±1 |

- пергамент должен быть влаго -и жиронепроницаемым и предназначен для упаковывания пищевых продуктов, сливочного масла, маргариновой продукции и других пищевых жиров монолитом, автоматического и ручного фасования, запекания, а также для упаковывания пищевых продуктов в замороженном виде;

- пергамент должен изготавливаться в рулонах, размеры по ширине и диаметру рулонов устанавливаются по согласованию с покупателем; предельные отклонения не должны превышать: по ширине – ±5 мм, по диаметру рулона – ±50 мм;

- в пергаменте не допускаются складки, полосы, разрывы, дырчатость, деформированные кромки;

- обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- плотность намотки должна быть равномерной по всей ширине рулона; рулоны пергамента должны легко и полностью разматываться;

- гигиенические показатели безопасности и количества веществ, выделяющихся из пергамента, контактирующего с пищевыми продуктами должны соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» (Глава II, раздел 16, таблица №2, п.3.6) и подтверждаться соответствующим документом;

- упаковка и маркировка пергамента производится по ГОСТ 1641 со следующими дополнениями: рулоны должны быть упакованы в картон 150 г/м2 не менее чем в три слоя, со сплошной склейкой всех слоев, на каждый торец должны быть положены два круга картона, а на загнутые концы упаковки наклеен один круг картона.